## Slide 1: Dispositivo fotônico integrado para sensoriamento de deformação em SOI (Silicon-on-Insulator)
Aluno: Erick Cândido Sousa
Endereço de e-mail: erick.sousa@ee.ufcg.edu.br
GitHub: https://github.com/EriCand-Ss

## Slide 2: Introdução.
Diversos estudos que apontam o uso de circuitos fotônicos para sensoriamento. Desde anéis ressonantes [1], MMI’s [2] e grade de bragg em fibra ótica [3];
Para esse trabalho é estudada a grade de bragg integrada, feita na plataforma SOI, para aplicações voltadas a sensoriamento de deformação (Strain), sem a utilização de OSA (Optical Spectrum Analyzer). O foco é conseguir o sensoriamento apenas com análise de potências;
Strain, (em português, deformação) é uma grandeza física que mede o quanto houve de variação no comprimento, deformação relativa, dada uma força/tensão mecânica;
É uma grandeza adimensional dada normalmente em m/m, muitas vezes sendo expressas por uma porcentagem, ou de forma decimal;
Matematicamente pode ser expresso por:
Onde é a deformação (conhecido aqui como deformação de engenharia), é o comprimento dada deformação aplicada e é o comprimento quando livre de tensão;
Expressando em função de , temos:

## Slide 3: Primeira parte – Grade de Bragg simples (Sem phase shifters)

## Slide 4: 1° Etapa - Determinar .
Grade de bragg feita em SOI (Core em Si e Background em SiO2);
Espessura de 220 nm;
Largura de 500 nm com um =20 nm;
Para comprimento de onda de ressonância em = 1530 nm, foi achado = 315,64 nm.

## Slide 5: 2º Etapa – Variação de Strain (S).
Para poder simular o efeito de extensão, foi tomada por base a seguinte equação:
Onde é o comprimento sem deformação e S são as deformações aplicadas;
Cada dimensão foi multiplicada por um fator de (1+S);
S foi variado de 0 a 2 milistrain, em 11 passos iguais.

## Slide 6: 3º Etapa – Análise de potência para variações de deformação.
No Interconnect, foi gerado o seguinte ambiente de simulação:
O laser superior foi fixado no comprimento de onda de ressonância considerando deformação nula (S = 0), já o laser inferior foi fixado no comprimento de onda de ressonância para a máxima variação (S = 3 milistrain), dessa forma obtendo a potência para cada excitação do laser, para cada variação de deformação;
Posteriormente um filtro foi centrado nos mesmos comprimentos de onda de excitação do laser.

## Slide 7: 3º Etapa – Análise de potência para variações de deformação.

## Slide 8: 3º Etapa – Centrando o comprimento de onda dos lasers em outro ponto.

## Slide 9: 4º Etapa – Qual o máximo de deformação que é possível aplicar mantendo a relação de potência linear?
Para saber até onde a potência se mantém linear, aumenta-se a variação de S, de 0 até 8 milistrain;
Note pela curva em azul, que o comportamento da potência se mantém crescendo até 3,43 milistrain e a partir disso perde a característica desejada;
Isso ocorre pois agora está sendo feita a obtenção das potências dos lóbulos secundários;
O comprimento de onda do laser centrado na reta vermelha não pode ser arbitrário.

## Slide 10: 4º Etapa – Qual o máximo de deformação que é possível aplicar mantendo a relação de potência linear?
Note agora que apenas ajustando o comprimento de onda do laser, desde S = 0 a razão de potência é linear.

## Slide 11: 4º Etapa – Qual o máximo de deformação que é possível aplicar mantendo a relação de potência linear?

## Slide 12: 5º Etapa – Variando o comprimento de onda do laser na faixa para obter o ponto ótimo.
O comprimento de onda de um dos lasers é mantido fixo (linha azul) enquanto que o segundo lasers é variado. Note que conforme a distância de comprimento de ondas dos lasers () aumenta, a relação de potências vai perdendo a linearidade.

## Slide 13: 5º Etapa – Análise entre valores ideais e obtidos via simulação.
Três parâmetros serão levado em consideração para analisar a qualidade dos valores simulados:
Erro absoluto percentual médio:
Desvio padrão do erro percentual:
Sensibilidade:
é a razão de potências no ponto i, em outras palavras, é a razão de potências para uma dada deformação ;
também é uma razão de potências, porém nesse caso é a curva aproximada ideal (fit) de .
Onde é o valor máximo de strain onde a curva se mantém linear;

## Slide 14: 5º Etapa – Variando o comprimento de onda do laser na faixa para obter o ponto ótimo.
Erro Percentual Médio | 0,12% | 0,25 % | 0,61 % | 1,02 %
Desvio Padrão do Erro Percentual | 0,10% | 0,17 % | 0,41 % | 0,62 %
Sensibilidade | 28,38/milistrain | 104,92/milistrain | 131,65/milistrain | -
Erro Percentual Médio | 0,12% | 0,25 % | 0,61 % | 1,02 %
Desvio Padrão do Erro Percentual | 0,10% | 0,17 % | 0,41 % | 0,62 %
Sensibilidade | 28,38/milistrain | 104,92/milistrain | 131,65/milistrain | -

## Slide 15: 6º Etapa – Deformação apenas em x.
A equação utilizada foi a mesma apresentada anteriormente, porém, multiplicando apenas as dimensões que variam com x por um fator (1+S);
Caso fosse mantida a mesma variação de 0 à 8 milistrain, não seria possível observar a região limiar onde a razão de potências deixa de ser linear. Por isso, agora é aplicada uma deformação de 0 à 16 milistrain.

## Slide 16
6º Etapa – Deformação apenas em x.
Novamente o comprimento dos lasers é alterado para tentar obter a melhor relação de angulação e linearidade;
O comprimento de um laser é fixo (em azul) e o outro é variado;
Conforme entre os lasers aumenta tem-se a presença de lóbulos secundários, tirando a característica de linearidade.

## Slide 17
Erro Percentual Médio | 0,14% | 0,34 % | 0,82 % | 1,16 %
Desvio Padrão do Erro Percentual | 0,12% | 0,22 % | 0,52 % | 0,67 %
Sensibilidade | 17,26/milistrain | 70,27/milistrain | 81,82/milistrain | -
Erro Percentual Médio | 0,14% | 0,34 % | 0,82 % | 1,16 %
Desvio Padrão do Erro Percentual | 0,12% | 0,22 % | 0,52 % | 0,67 %
Sensibilidade | 17,26/milistrain | 70,27/milistrain | 81,82/milistrain | -
6º Etapa – Deformação apenas em x.

## Slide 18: 6º Etapa – Correção do cálculo de potência.
Sensibilidade | 2,06 dB/milistrain
Sensibilidade | 2,06 dB/milistrain

## Slide 19
7º Etapa – Deformação apenas em y.
A equação utilizada foi a mesma apresentada anteriormente, porém, multiplicando apenas as dimensões que variam com x por um fator (1+S);
Note que a mesma variação de 0 à 16 milistrain é realizada. O dispositivo consegue suportar mais deformação nessa situação de simulação.

## Slide 20
7º Etapa – Deformação apenas em y.
O comprimento do laser também foi variado (linhas vermelhas) com a mesma quantidade de passos, fixando o outro laser(linha azul);
Como nenhum lóbulo secundário é englobado em toda a faixa varrida, a razão de potências é basicamente linear para qualquer comprimento de laser;

## Slide 21
Erro Percentual Médio | 0,04% | 0,16 % | 0,12 % | 0,56 %
Desvio Padrão do Erro Percentual | 0,04% | 0,19 % | 0,06 % | 0,38 %
Sensibilidade | 5,51/milistrain | 10,66/milistrain | 16,27/milistrain | 25,45/milistrain
Erro Percentual Médio | 0,04% | 0,16 % | 0,12 % | 0,56 %
Desvio Padrão do Erro Percentual | 0,04% | 0,19 % | 0,06 % | 0,38 %
Sensibilidade | 5,51/milistrain | 10,66/milistrain | 16,27/milistrain | 25,45/milistrain
7º Etapa – Deformação apenas em y.

## Slide 22: 8º Etapa – versus Strain.
Para entender os comportamento apresentados, foram obtidos os índices efetivos para deformações apenas em x e apenas em y, separadamente;
Ao aplicar deformação em x, o comprimento de Bragg () é diretamente afetado, porém o índice efetivo não se altera. Esse fenômeno resulta na mudança de ressonância;
Ao aplicar deformação em y, o comprimento de Bragg é constante, porém o índice efetivo é diretamente alterado (note que há uma relação linear). Esse fenômeno resulta na mudança de ressonância;

## Slide 23: Segunda parte – Grade de Bragg composta por phase shifters

## Slide 24: 9º Etapa – Configurações possíveis.
PS1
PS2
B1
B2
B3
Parâmetro | Valor
Quantidade de períodos em B1 | 75
Quantidade de períodos em B2 | 150
Quantidade de períodos em B3 | 75
Quantidade de períodos em PS1 e PS2 | 1
PS1
B1
B2
Parâmetro | Valor
Quantidade de períodos em B1 | 75
Quantidade de períodos em B2 | 75
Quantidade de períodos em PS1 | 1

## Slide 25: 10º Etapa – Grade de Bragg com um phase shifter.

## Slide 26: 10º Etapa – Grade de Bragg com um phase shifter.
Erro Percentual Médio | 0,09% | 0,14 % | 0,503 %
Desvio Padrão do Erro Percentual | 0,11% | 0,08 % | 0,55 %
Sensibilidade | 28,07/milistrain | 73,34/milistrain | 53,84/milistrain
Erro Percentual Médio | 0,09% | 0,14 % | 0,503 %
Desvio Padrão do Erro Percentual | 0,11% | 0,08 % | 0,55 %
Sensibilidade | 28,07/milistrain | 73,34/milistrain | 53,84/milistrain

## Slide 27: 10º Etapa – Correção do cálculo de potência.
Sensibilidade | 1,68 dB/milistrain
Sensibilidade | 1,68 dB/milistrain

## Slide 28: 11º Etapa – Grade de Bragg com dois phase shifters.

## Slide 29: 11º Etapa – Grade de Bragg com dois phase shifters.
Erro Percentual Médio | 0,56%
Desvio Padrão do Erro Percentual | 0,31%
Sensibilidade | 203,65/milistrain
Erro Percentual Médio | 0,56%
Desvio Padrão do Erro Percentual | 0,31%
Sensibilidade | 203,65/milistrain

## Slide 30: 11º Etapa – Correção do cálculo de potência.
Sensibilidade | 5,05 dB/milistrain
Sensibilidade | 5,05 dB/milistrain

## Slide 31: Terceira parte – Uso de Si3N4 (Nitreto de Silício)

## Slide 32: 12° Etapa – Determinar para Si3N4.
Considerando o núcleo de Si observou-se que = 315,64 nm. Como foi utilizado 150 períodos nas simulações, então o comprimento total do dispositivo é igual a 47,35 ;
Ao considerar o núcleo de Si3N4 (modelo “Si3N4 (Silicon Nitride) – Luke” no Lumerical) tem-se = 523,05 nm. Agora, utilizando 275 períodos nas simulações (isso é feito para manter os picos de refletância/transmissão semelhante ao que foi visto para Si), então o comprimento total do dispositivo é igual a 143,84 ;
Vale ressaltar que as demais dimensões mantiveram-se inalteradas;
Tendo conhecimento disso, agora serão repetidas as etapas 6 e 7.

## Slide 33: 13° Etapa – Deformação apenas em x.
Variou-se o strain de 0 até 8 milistrain. Note que é um resultado muito semelhante ao visto anteriormente (no outro caso, ainda foi possível aplicar até 16 milistrain).

## Slide 34: 13° Etapa – Deformação apenas em x.
Como aqui é feita a aplicação de deformação até 8 milistrain (metade de 16 milistrain), tem-se assim o dobro de sensibilidade.

## Slide 35: 13° Etapa – Deformação apenas em x.
Erro Percentual Médio | 0,41%
Desvio Padrão do Erro Percentual | 0,34%
Sensibilidade | 134,30/milistrain
Erro Percentual Médio | 0,41%
Desvio Padrão do Erro Percentual | 0,34%
Sensibilidade | 134,30/milistrain

## Slide 36: 14° Etapa – Deformação apenas em y.
Fato interessante: Ao deformar em y de 0 à 16 milistrain, basicamente não há mudança no comprimento de ressonância. Para conseguir enxergar a mudança na ressonância foi necessário aplicar valores maiores de strain (0 até 200 milistrain).

## Slide 37: 14° Etapa – Deformação apenas em y.
Como a escala do eixo x cresceu bastante, então a sensibilidade cai drasticamente.
Como a escala do eixo x cresceu bastante, então a sensibilidade cai drasticamente.

## Slide 38: 14° Etapa – Deformação apenas em y.
Erro Percentual Médio | 0,61%
Desvio Padrão do Erro Percentual | 0,39%
Sensibilidade | 3,62/milistrain
Erro Percentual Médio | 0,61%
Desvio Padrão do Erro Percentual | 0,39%
Sensibilidade | 3,62/milistrain

## Slide 39: 15° Etapa – neff vs strain.
Note que a variação de neff quando é aplicada deformação apenas em y é muito baixa, assim, o fenômeno ligado à variação de índice efetivo impacta menos nos resultados;
A contribuição será majoritariamente devido à deformações em x.

## Slide 40: Referências.
[1] Characterization of a photonic strain sensor in silicon-on-insulator technology;
[2] Realization of pressure sensor based on a GaAs-based two dimensional photonic crystal slab on SiO2 substrate;
[3] Fiber Bragg Grating Temperature Sensor. Ansys Lumerical.

## Slide 41: Resumo de Atividades: 20/10 – 24/10

## Slide 42: Estrutura com dimensões compatíveis com o resultado obtido por Moisés.
Parâmetro | Valor
Quantidade de períodos em B1 e B4 | 45
Quantidade de períodos em B2 e B3 | 104
 | 26,25 nm
Espessura | 220,5 nm
 | 320 nm
Parâmetro | Valor
Quantidade de períodos em B1 e B4 | 45
Quantidade de períodos em B2 e B3 | 104
 | 26,25 nm
Espessura | 220,5 nm
 | 320 nm
B1
B2
B3
B4
PS1
PS2
PS3

## Slide 43: Aplicar deformação a 300K.
Lasers centrados em 1558,1 nm e 1560,75 nm.

## Slide 44: Aplicar deformação a 300K.
Erro Percentual Médio | 1,516%
Desvio Padrão do Erro Percentual | 0,75%
Sensibilidade | 233,12/milistrain
Erro Percentual Médio | 1,516%
Desvio Padrão do Erro Percentual | 0,75%
Sensibilidade | 233,12/milistrain

## Slide 45: Aplicar deformação a 280K.
Lasers centrados em 1556,75 nm e 1559,25 nm.

## Slide 46: Aplicar deformação a 280K.
Erro Percentual Médio | 1,588%
Desvio Padrão do Erro Percentual | 1,11%
Sensibilidade | 200,98/milistrain
Erro Percentual Médio | 1,588%
Desvio Padrão do Erro Percentual | 1,11%
Sensibilidade | 200,98/milistrain

## Slide 47: Aplicar deformação a 350K.
Lasers centrados em 1556,75 nm e 1559,25 nm.

## Slide 48: Aplicar deformação a 350K.
Erro Percentual Médio | 1,424%
Desvio Padrão do Erro Percentual | 1,04%
Sensibilidade | 223,88/milistrain
Erro Percentual Médio | 1,424%
Desvio Padrão do Erro Percentual | 1,04%
Sensibilidade | 223,88/milistrain

## Slide 49: Refazendo os cálculos para 300K.
Lasers centrados em 1559 nm e 1561,75 nm.

## Slide 50: Aplicar deformação a 300K.
Sensibilidade | 5,23 dB/milistrain
Sensibilidade | 5,23 dB/milistrain